직지한지공예원

1. 개요

가. 주소 : 충청북도 청주시 흥덕구 사직2동 649-2번지(www.jhanji.co.kr)

나. 연락처 : 전화 043-271-7759, 010-8819-6249

다. 개관 : 옛 선조들의 삶을 생각하며 정보화시대에 자라나는 신세대들에게 우리의 것을 알리고, 가르치며, 나아가 사회와 경제에 도움이 될 수 있는 한 차원 높음 문화형성을 위하여 각종 한지공예 교육프로그램을 개설, 운영하고 있다.

체계적인 교육과정으로 초급, 중급, 고급반 수료 후 사범증 발급

수료 후 한지공예 부업 알선

한지 공예 재료 및 부재료 판매

유치원, 초․중․고 미술 특활 교육 및 출강, 기업체 및 단체 단기 특강

라. 체험안내

수용인원 : 20명(20명 이상은 학교로 강사가 직접 방문지도 가능)

체험소요시간 : 2～3시간

이용시간 : 연중 가능(월요일 ~ 금요일) 09:00 ~ 17:00

신청방법 : 체험학습 1주일 전 유선으로 관계자와 사전 협의

이용요금 : 재료비 3000～5000원(강사비 무료)

마. 교과서 관련 단원

초등 : 3학년 2학기 과학  1. 식물의 잎과 줄기,  6학년 1학기 과학 5. 주변의 생물

중등 : 2학년 1학기 과학  4. 식물의 구조와 기능

바. 위치 및 교통안내

위치도                                                 교통안내

사직사거리에서 청주실내체육관 쪽 다음 신호등에서 좌회전 → 국보할인마트 지나 우회전 → 50m 전방에 직지한지공예원 위치

2. 체험 활동

가. 일정 : 한지를 이용한 생활용품 만들기(2～3시간)

초급반 : 육각함, 다용도함, 연필꽂이, 사각필통, 다도상과 잔받침, 삼합상자, 티슈함, 등

중급반 : 반짇고리, 전화받침, 장식함, CD장, 스탠드 등

고급반 : 바둑판, 경상, 이층장, 문갑 등

나. 목적

한지 제작과정을 통하여 한지의 우수성을 알 수 있다.

한지의 우수성을 생각하며 한지공예품을 만들 수 있다.

다. 준비물

교사 : 학습자료 유인물

학생 : 필기도구, 사진기, 체험학습 활동지

라. 유의점

한지를 낭비하지 않는다.

칼, 가위 등을 사용할 때 주의한다.

마. 체험탐구학습과정

종이의 역사를 알아본다.

한지 제작 과정을 알아본다.

한지의 우수성을 과학적으로 증명하는 자료를 조사하고 수집한다.

한지의 장점과 단점을 조사한다.

한지를 이용하여 생활용품을 만들고 서로의 작품을 비교, 감상한다.

① 골격 만들기  ② 연필통 조립하기  ③ 풀칠하기  ④ 한지 붙이기   ⑤ 띠지 붙이기

⑥ 문양 붙이기  ⑦ 완 성

3. 참고자료

가. 한지의 역사

․ 중국 최초의 종이(기원전2세기)

․ 후한 때 채륜이 종이를 개량 발달시킴(105년)

․ 고구려 소수림왕 때 불교의 전래와 더불어 제지 기법 전래(372년)

․ 삼국시대 : 한지의 태동기. 신라다라니경최초인쇄물(751년)

․ 고려시대 : 우리종이의 발전기로 국가적관심사(종이 생산에 힘씀)

․ 조선시대 : 우리종이기술의 완성 및 성행기(전주 한지는 조선조 진상품임)

․ 근대 : 원가 절감책으로 목재펄프의 혼용시도(한지 사라져가고 양지유입)

․ 현대 : 한지 보존 계승 발전 재개로 전통 한지 생산 활발

나. 한지 제작 과정

	1. 닥나무 채취 주로 1년생 닥나무를 12월에서 다음해 3월말까지 채취를 하는데, 주문진, 예천, 의성, 경남 고성등지에서 이루어집니다.		2. 피닥 만들기 닥나무가지를 베어낸 후 닥무지를 하여 가마솥에 넣고 물을 부운 다음 10시간 정도로 삶아서 껍질을 벗겨내면 피닥이 됩니다.
	3. 백닥 만들기 피닥 가운데 표면이 넓고 고른것을 선정한 후 가운데 60센티만 잘라서 장시간 물속에 넣고 불린 후 칼로 겉껍질(흑피)을 제거하여 백닥을 만듭니다.		4. 닥 삶기 백닥을 물속에 충분히 불린 후 삶는데, 이 과정에 메밀짚을 태워서 재를 만든 후, 시루에 천을 깔고 태운 재를 넣고 물을 부어서 울어 나오도록 만든 잿물을 넣어 장작불로 5-6시간동안 삶는다.
	5. 헹굼(씻기)과 일광표백 삶은 백닥을 맑은 물로 10일 가량 헹굼과 원료 전체에 햇볕을 쬐어 하얗게 표백을 합니다.		6. 티 고르기 백닥속에 남아 있는 표피, 불순물 등을 제거하는 작업으로 정성이 많이 들어가며 시간이 많이 걸립니다.
	7. 짓이기기 티 고르기 작업을 마친 닥을 물을 짜낸 후 넓은 돌판(닥돌) 위에 올려놓고 나무방망이(닥방망이)로 두들겨 닥섬유가 물에 잘 풀어질 때까지 두들겨 줍니다.		8. 종이 만들기 닥죽(원료)을 지통에 깨끗한 물과 함께 넣고 세게 저은 후, 황촉규 점액을 자루에 담아 걸러서 닥풀이 잘 섞이도록 다시 저어 준 다음에 종이 뜨는 발로 앞물을 떠서 뒤로 흘려버리고, 옆물을 떠서 반대 되는 쪽으로 흘려버리는 것을 반복합니다.
	9. 물 빼기(탈수) 발로 건진 종이를 바탕이라 하는데, 바탕을 차례로 쌓아 올려놓고 그 위에 널빤지를 얹고 무거운 돌을 올려놓아 물이 천천히 빠지도록 한 다음 압축기에 올려놓고 물을 완전히 빠지게 합니다.		10. 건조 물을 뺀 종이를 한 장씩 떼어 말리는데, 옛날에는 방바닥, 흙벽 등에서 말렸으나 최근에는 대부분 열판에 붙여서 말립니다.
	11. 도침(다듬기) 마지막 작업으로 우리한지의 우수성을 인정받게 했던 것으로 약간 덜마른 종이를 포개어서 방망이로 두들겨 한지의 밀도와 섬유질 형성을 높이도록 하는 과정입니다.		(자료제공 : 안동풍산한지)

다. 한지의 우수성

한지는 우리 민족상처럼 강인하고 부드러우며 깨끗할 뿐만 아니라 은은하고 정감이 있다. 또한 질감과 빛깔이 고와 책 종이나 화구용으로 조상들의 예술혼을 담는 그릇이 되어 왔다. 이처럼 세계 최고의 목판인쇄문화를 가능케 하고 천년 세월을 숨 쉬며 살아온 한지는 알고 보면 이 땅에 자라는 질 좋은 닥나무가 있었기에 가능했다. 한지는 질기고 수명이 오래 간다는 것 외에도 보온성과 통풍성이 뛰어나다. 한지의 우수성은 양지와 비교해 보면 금방 알 수 있다. 한지는 빛과 바람, 그리고 습기와 같은 자연현상과 친화성이 강해 창호지로 많이 쓰인다. 한지를 창호지로 쓰면 문을 닫아도 바람이 잘 통하고 습기를 잘 흡수해서 습도 조절의 역할까지 한다. 그래서 한지를 흔히 살아 있는 종이라고도 하는 연유도 여기에 있다. 반면 양지는 바람이 잘 통하지 않고 습기에 대한 친화력도 한지에 비해 약하다. 한지가 살아 숨 쉬는 종이라면 양지는 뻣뻣하게 굳어 있는 종이다.

한지는 주로 닥나무 껍질에서 뽑아낸 인피섬유를 원료로 하여 전통적 방법인 사람의 손으로 직접 뜬 수록지다. 양지는 나무껍질에서 목질부(물과 양분의 이동통로로 식물체의 기계적 지지 구실을 하는 부분)를 가공해 만든 펄프를 원료로 하여 기계식으로 생산되는 종이다. 닥나무 인피섬유는 화학펄프로 사용하는 침엽수의 섬유길이(3mm)나 활엽수의 섬유길이(1mm)보다 훨씬 긴 섬유 길이(10mm 내외)를 가지고 있어서 목재 펄프에 비해 조직 자체의 강도가 뛰어나고 섬유의 결합도 강하여 질긴 종이를 만들 수 있다. 한지가 강한 예는 몇 장을 겹쳐 바른 한지로 갑옷을 만든 예에서도 찾을 수 있다. 옻칠을 입힌 몇 겹의 한지로 만든 갑옷은 화살도 뚫지를 못한다고 한다.

한지가 천년의 수명을 가질 수 있는 또 다른 이유는 한지는 화학반응을 쉽게 하지 않는 중성지라는 점을 들 수 있다. 신문지나 오래된 교과서가 누렇게 변색되는 이유는 사용된 펄프지가 산성지이기 때문이다. 즉 양지는 지료 pH 4.0 이하의 산성지로서 수명이 고작 50～100년 정도면 누렇게 황화현상을 일으키며 삭아버리는 데 비해, 한지는 지료 pH 9.0 이상의 중성지로서 세월이 가면 갈수록 결이 고와지고 수명이 오래간다.

한지의 지질을 향상시킨 또 다른 요인은 식물성 풀에서 찾을 수 있다. 한지는 섬유질을 균등하게 분산시키기 위해서 독특한 식물성 풀을 사용했다. 바로 닥풀이다. 닥풀은 주성분이 당류로서 뿌리에 점액이 많기 때문에 섬유가 빨리 가라앉지 않고 물속에 고루 퍼지게 하여 종이를 뜰 때 섬유의 접착이 잘 되도록 한다. 특히 얇은 종이를 만드는 데 유리하고 순간적인 산화가 빨라 겹친 젖은 종이를 떨어지기 쉽게 한다.

한지의 질을 더 높인 조상들의 비법은 또 있다. 한지 제조의 마무리 공정인 도침(搗砧)이 바로 그것이다. 도침은 종이 표면이 치밀해지고 광택이 나게 하기 위해 면풀칠한 종이를 여러 장씩 겹쳐 놓고 디딜방아 모양의 도침기로 골고루 내리치는 공정을 말한다. 이는 무명옷에 쌀풀을 먹여 다듬이질하는 것과 동일한 원리이다. 이 도침기술은 우리 조상들이 세계 최초로 고안한 종이의 표면 가공기술이다.

라. 한지의 장 ․ 단점

한지의 장점	․ 질겨서 잘 찢어지지 않는다. ․ 냄새가 향긋하다. ․ 지질이 매우 부드럽다. ․ 빛깔이 곱고 은은하다. ․ 통풍이 잘 된다. ․ 여러 가지 무늬를 넣어서 제작할 수 있다. ․ 물감을 들이기가 쉽다. ․ 가벼워 운반하기가 쉽다. ․ 기름을 잘 먹기 때문에 유지(油紙)제조가 쉽다. ․ 옷에 넣어 방한용으로도 쓰인다. ․ 먹물을 잘 빨아들여 글을 쓰거나 그림 그리기에 좋다.
한지의 단점	․ 물기에 약하다. ․ 오래되면 먼지가 많이 낀다. ․ 오래 쓰면 지면(紙面)이 핀다. ․ 물감이 잘 번지므로 염색할 때 주의해야 한다. ․ 방문을 발랐을 경우 통풍이 잘 되어 열전도율이 높으므로 겨울방한에는 좋지 않다.

체험탐구학습활동지

(        )학교  (  )학년  (  )반   성 명(            )

20 . . . ( 요일) 날씨 : 기온 : 장소 :
주 제	한지의 우수성을 알고 한지공예품을 만들어 보기
목 적	한지 제작과정을 통하여 한지의 우수성을 알 수 있다. 한지의 우수성을 생각하며 한지공예품을 만들 수 있다.
체험내용 및 결 과	1. 종이가 만들어지기 전에는 종이 대신 어떤 재료를 이용하였을까요? 2. 한지는 어떤 나무로 만들까요? 3. 한지 만드는 과정을 알아봅시다. ( )채취 → 피닥 만들기 → 백닥 만들기 → ( ) → 헹굼과 일광표백 → 티 고르기 → ( ) → 종이 만들기 → 물 빼기 → ( ) → 다듬기 4. 한지의 장점과 단점을 각각 3가지 이상 적어봅시다. (장점) (단점) 5. 한지의 우수성을 과학적으로 밝혀봅시다. 신문지나 오래된 교과서가 누렇게 변색되는 이유는 사용된 펄프지가 ( )이기 때문이며, 한지는 화학 반응을 쉽게 하지 않는 ( )이기 때문에 세월이 가면 갈수록 결이 고와지고 수명이 오래간다. 6. 다음은 무엇에 대한 설명일까요?( ) 한지는 섬유질을 골고루 분산시키기 위해서 독특한 식물성 풀인 이것을 사용했다. 이것의 주성분은 당류로서 뿌리에 점액이 많기 때문에 섬유가 빨리 가라앉지 않고 물속에 고루 퍼지게 하여 종이를 뜰 때 섬유의 접착이 잘 되도록 해준다.
느낀점